## Slide 1: Prozess flow IGZO-based devices

## Slide 2: Process flow IGZO memristors
Si/SiO2 substrate (2,5x2,5 cm²)
Bottom electrodes FHR PVD E-beam evaporation of Pt + Liftoff
IGZO FHR PVD Sputtering from IGZO target + Liftoff
Top electrodes FHR PVD E-Beam evaporation of Ti + Liftoff
Si/SiO2 substrate
Pt
IGZO
Ti

## Slide 3: Process flow IGZO transistors
Si/SiO2 substrate
IGZO
Pt
Pt
Pt
S
D
G
Si/SiO2 substrate (2,5x2,5 cm²)
Bottom source/drain electrodes FHR PVD E-beam evaporation of Pt + Liftoff
IGZO FHR PVD Sputtering from IGZO target + Liftoff
Gate oxide FHR ALD / Picosun ALD / Beneq ALD SiO2/Al2O3/HfO2 + etch with HF
Top gate electrode FHR PVD E-Beam evaporation of Pt + Liftoff
Wch
Lch
Lch

## Slide 4
Pt
Ti
Pt
Ti
Si/SiO2 substrate
IGZO
Pt
Pt
Pt
Lch
Al2O3
Si/SiO2 substrate
IGZO
Pt
Ti
Pt
Ti
Pt
Ti
Pt
Ti
IGZO
Pt
Ti
Lch

## Slide 5: Monolithic IGZO-Based 1T1R Device Structure
Pt
Pt
Ti
Ti
Ti
Al₂O₃
Si/SiO2 substrate
IGZO
Pt
Ti
Pt
Ti
Ti
IGZO
Lch
Pt
Ti
(a)
S
D
G
Wch
Lch
(b)

## Slide 6: Monolithic IGZO-Based 1T1R Device Structure
S
D
G
Wch
Lch
(b)
TE
BE
Pt
Ti
Pt
Al₂O₃
IGZO
Pt
Ti
Pt
Ti
IGZO
Pt
Ti
(a)
S
D
TE
BE
Ti
Si/SiO2 substrate

## Slide 7
IGZO
Pt
S
D
G
Wch
Lch
(b)
TE
BE
Ti
Pt
Al₂O₃
IGZO
Pt
Ti
Pt
Ti
Pt
Ti
(a)
S
D
TE
BE
Ti
Si/SiO2 substrate
G
S
D
TE
BE
1T
1R

## Slide 8
IGZO
Pt
Ti
Pt
Al₂O₃
IGZO
Pt
Ti
Pt
Ti
Pt
Ti
S
D
TE
BE
Ti
Si/SiO2 substrate

## Slide 9: Monolithic IGZO-Based 1T1R Device Structure
S
D
G
Wch
Lch
(b)
TE
BE
Pt
Ti
Pt
Al₂O₃
IGZO
Pt
Ti
Pt
Ti
IGZO
Pt
Ti
(a)
S
D
TE
BE
Ti
Si/SiO2 substrate
G
S
D
TE
BE
(c)
(d)

## Slide 10
Si / SiO₂ substrate
IGZO
Pt
Pt
Al₂O₃
Pt